지붕흡음단열판넬 시방서

(P.R.C ROOF SYSTEM)

1. 총칙

1) 적용범위

2) 용어의 정의

2. 조립순서

3. 원,부재 사양 및 기능

4. 자재 운송 및 검수, 관리

1. 총칙

1) 적용범위

□ 본 시방서는 흡음단열판넬이 건축재로 사용될 때 시공방법, 자재관리, 검수,        제품의 규격 물성등을 규정한다.

□ 공사의 수행은 설계도서 및 시방서에 준하여 시공함을 원칙으로 하되 이에         기재되어 있지 않은 사항은 현장감리 및 감독원과 협의하에 시행하며              일반사항은 전문업체의  시공방식에 준하여 시행한다.

2) 용어의 정의

1) “감리자” 라함은 건축주가 지정한 감리책임자로서 설계도서와 같이                시공되는가의 여부를  확인하고 지도하는 자를 말한다.

2) “감독원” 이라함은 도급공사 또는 직영공사에 있어 건축주가 지정한 감독           책임 기술자를 말한다.

3) “현장대리인”이라함은 시공업자가 지정하는 책임시공 기술자로서 현장의          공사관리 및 기술 관리자 기타 공사업무를 시행하는 현장원을 말한다.

2. 조립순서

1) PURLIN위에 하부판재(유공판)가 서로 겹쳐지게 깔아 나가고 그 위에             아연도1.6T로 가공제작된 Z-형상의 P.R.C SADDLE을 연속적으로 고정한다.       이때, P.R.C SADDLE 하단 날개부위에 S.D.S BOLT를 사용하여 하부             판재(PUNCHING METAL)와 함께 PURLIN에 체결한다.

2) 하부판재와 P.R.C SADDLE 사이에 POLY WOOL 25M/M를 깔고 그 위에         GLASS WOOL 150M/M를 깔아나간다.

3) 단열재 상단에 VAPOUR BARRIER를 부착한다.

4) P.R.C SADDLE 상단위에 P.R.C INSULATION BAR를 취부한 다음

직결피스로 고정하여 이 부위를 통한 열교현상을 방지한다.

5) P.R.C SADDLE의 SLIDING CLIP삽입홈에 구조용 복합P.P+아연도강판으로       정밀제작된 SLIDING CLIP을 삽입하여 온도변화에 의한 상부판재의               수축팽창에 대응할 수 있도록한다.

6) 상부판재는 운반중 자재손상 방지를 위하여 반드시 현장에 성형기를               반입하여 현장성형을 원칙으로하며 인양 TRUSS를 사용하여 인양한 다음          SLIDING CLIP과 함께 상부판재의 암수를 OVER LAP하여 취부한 후             SEAMING HAND TOOL을 사용하여 2M간격 이내로

POINT SEAMING한다.

7) SEAMING MACHINE을 사용하여 연속적으로 SEAMING한다.

8) 용마루, 처마, 박공 부위는 상부판재와 동일 부재로 현장 실측 후 절곡,             FLASHING처리한다.

9) 기타 부속재료는 도면과 SHOP DRAWING에 의해 시공한다.

※ 건축물의 내부 소음 감쇄를 위하여 지붕흡음단열판넬의 흡음성능은                전주파수대역의 평균 N.R.C 0.90이상의 성능을 만족시켜야 한다.

(시험성적서 제출)

3.  원․부자재의 사양

1) 착색 아연도 강판

재 료	두 께(MM)	도장종류	도장두께
상 판	0.6T 아연도 강판	실리콘수지강판	외부	18μ	KSD3520
			내부	3.3μ
하 판	0.6T 아연도 강판 (타공:5Ø-9.5P)	실리콘수지강판	외부	18μ	KSD3520
			내부	3.3μ
색 상		주문색	공장 제작(P.C.M공법)
상 판	0.6T 아연도 강판	불소수지강판	외부	25μ	KSD3520
			내부	5μ
하 판	0.6T 아연도 강판 (타공:5Ø-9.5P)	불소수지강판	외부	25μ	KSD3520
			내부	5μ

2) 단열재(BLANKET TYPE) : VAPOUR BARRIER 일면부착

단열재	밀 도	두 께	열전도율	비 고
GLASS WOOL	24㎏/㎥	THK 150	0.032 ~ 0.035 W/m·K	KSL-9102
POLYESTER WOOL	24㎏/㎥	THK 25	0.035 ~ 0.040 W/m·K	KSF - 5660

3) 부자재

4. 자재 운송 및 검수, 관리

1) 공급하는 모든 자재는 내용물을 명확히 표기하고 파손이나 흠집이 생기지          않도록 포장하여 현장에 인도한다.

품 명	재 질	형 태	비 고
P.R.C SADDLE	아연도 1.6T	Z-TYPE	KSD-3506
고정 BOLT	아연도금 BOLT	Ø5.8, 100~140M/M L
P.R.C SLIDING CLIP	복합P.P + 아연도금 STEEL	H:65M/M, L:80M/M	KS Q ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 KSD-3506
P.R.C INSULATION BAR	구조용 복합 P.P		KS Q ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008

2) 현장에 반입된 주,부자재는 시공순서대로 정리, 분류한 후 시공 전 감독원에       검수(주,부자재의 외형파손상태, 피복손상 및 단열재의 박리상태)를 받는다.

4) 설치 시 부주의로 인한 손상제품은 교체, 수리하며 경미한 사항은 감독원의        승인하에 수리  보완한다