T.R.F ROOF PANEL SYSTEM

표 준 시 방 서

1. 총칙

1) 적용범위

2) 용어의 정의

2. 조립순서

3. 원,부재 사양 및 기능

4. 기능 및 특성

5. 자재 운송 및 검수, 관리

주 식 회 사    스 틸 콘

1. 총칙

1) 적용범위

□ 본 시방서는 T.R.F (TECHNICAL, ROOF, FRAME)흡음판넬이 건축재로                       사용될 때 시공방법, 자재관리, 검수, 제품의 규격 물성등을 규정한다.

□ 공사의 수행은 설계도서 및 시방서에 준하여 시공함을 원칙으로 하되 이에 기재되어            있지 않은 사항은 현장감리 및 감독원과 협의하에 시행하며 일반사항은 전문업체의             시공방식에 준하여 시행한다.

2) 용어의 정의

1) “감리자” 라함은 건축주가 지정한 감리책임자로서 설계도서와 같이 시공되는가의 여부를        확인하고 지도하는 자를 말한다.

2) “감독원” 이라함은 도급공사 또는 직영공사에 있어 건축주가 지정한 감독 책임 기술자를        말한다.

3) “현장대리인”이라함은 시공업자가 지정하는 책임시공 기술자로서 현장의 공사관리 및           기술 관리자 기타 공사업무를 시행하는 현장원을 말한다.

2. T.R.F SYSTEM PANEL 조립순서

1) PURLIN위에 하부판재(유공판)가 서로 겹쳐지게 깔아 나가고 그 위에 T.R FRAME을          연속적으로 고정한다. 이때, T.R FRAME 고정 BOLT홀(@250mm)에 S.D.S BOLT 로 PURLIN을 관통 고정하며 후레임 삽입홈에 SLIDING CLIP을 끼운다.

2) 하부판재와 T.R후레임 사이에 단열흡음재 POLY WOOL 25M/M를 깔고 그 위에               겹침부위를 엇갈리게 하여 175T 기준할 때 GLASS WOOL 150M/M를 깔아나간다.

단열재는 T.R FRAME 고정턱에 맞물리도록 한다.

3) 단열재 상단에 VAPOUR BARRIER를 부착한다.

4) 그위에 상부판재를 올려놓고 SLIDING CLIP과 상부판재의 암수를 맞물린 후 SEAMING        HAND TOOL을 사용하여 2M 간격 이내로 POINT SEAMING한다.

5) SEAMING MACHINE을 사용하여 연속적으로 SEAMING한다.

6) 용마루, 처마, 박공 부위는 상부판재와 동일 부재로 현장 실측 후 절곡,                         FLASHING처리한다.

7) 기타 부속재료는 도면과 SHOP DRAWING에 의해 시공한다.

3.  원․부자재의 사양

1) 착색 아연도 강판

재 료	두 께(MM)	도장종류	도장두께
상 판	0.6T 아연도 강판	실리콘수지강판	외부	25μ	KSD3506
			내부	5μ
하 판	0.6T 아연도 강판 (타공:5Ø-9.5P)	실리콘수지강판	외부	25μ	KSD3506
			내부	5μ
색 상		주문색	공장 제작(P.C.M공법)

2) 단열재

원 재 료	P/W , G/W	비 고
비 중	24K	설계기준
두 께	175T (중부 이북지역 단열규정 적용)	하부 25M/M P/W + 상부 150M/M G/W + VAPOUR BARRIER(A/L FOIL 7μ + P.V.C FILM 80μ)
열전도율	0.032～0.035W/(m.k)	상온 20±5℃ 시험기준
형 태	BLANCKET	주문규격

3) 부자재

품 명	재 질	형 태	비 고
T.R FRAME	구조용 복합P.P	복층 이상 구조	치수 정밀도 유지 100 ~ 125 THK
고정 BOLT	아연도금 BOLT (K.S 규정)	Ø5.8, 100~140M/M L
슬라이딩 클립	구조용 복합P.P + 아연도금 STEEL	H:65M/M, L:80M/M

4. T.R 후레임의 기능 및 특성

․ 상판과 하판을 체결하는 고정 CLIP과 BOLT가 별도로 체결되어 결로 현상을 차단한다.

․ 상판의 수축 팽창에 대응하도록 SLIDING CLIP이 움직인다.

․ 단열흡음재의 두께 유지 및 수축력에 대응하도록 SPACER역할을 한다.

․ 후레임 자체가 구조용 복합P.P의 복층구조로 제작되어 흡음단열재와 접합부에 공기층이        형성되므로 단열 및 흡음성이 우수하다.

항 목	하 중(N)	비 고
T.R 후레임 압축강도	22,000(N)이상	한국건자재 시험연구원 시험결과 기준
클립인발하중	2,400(N)이상

․ 강도

5. 자재 운송 및 검수, 관리

1) 공급하는 모든 자재는 내용물을 명확히 표기하고 파손이나 흠집이 생기지 않도록               포장하여 현장에 인도한다.

2) 현장에 반입된 주,부자재는 시공순서대로 정리, 분류한 후 시공 전 감독원에                    검수(주,부자재의 외형파손상태, 피복손상 및 단열재의 박리상태)를 받는다.

4) 설치 시 부주의로 인한 손상제품은 교체, 수리하며 경미한 사항은 감독원의 승인하에           수리  보완한다

설계 업무 지원 사항

-STEELCON T.R.F-SYSTEM은 가장 강하고 완벽한 STANDING SEAM ROOF SYSTEM-

․ 건축환경에 대한 자료 문의

․ 외장강판의 소재별 내구성 자료

․ 각종 단열재의 물성과 특성자료

․ 외장 강판의 형태별 사용 및 구조자료

․ 지붕 판넬의 유량검토와 기본 부속물 자료

(환기,창호,채광,홈통,선홈통 규격 산출)

․ 기존 판넬의 보수와 누수문제

․ 기타 재료의 시공법에 대한 자료등

․ SHOP DWG 지원

S T C   (주)  스   틸   콘     02)3431-3900

서울시  송파구  송파동  4 3 번지    송 광 빌 딩  202호

지붕판금, 건축물조립공사업 : 등록번호 송파-98-09-01 호

기술상담       김 춘 섭    (018-216-1344)

이 성 우    (010-9868-6789)